**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14665B01 **Raw Data** **Chemistry:** Li-Ion

**Sample Name:** Sony/Murata VTC6-18650 **Load:** 200/200Ω

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:** 5/5Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Section 1 OCV | Section 1 CCV | Section 2 OCV | Section 2 CCV | Inspection |
| 455150 |  | 2016-09-25 | 1.793 | 1.789 | 1.816 | 1.813 | Pass |
| 455151 |  | 2016-09-25 | 1.792 | 1.788 | 1.811 | 1.808 | Pass |
| 455152 |  | 2016-09-25 | 1.811 | 1.807 | 1.793 | 1.79 | Pass |
| 455153 |  | 2016-09-25 | 1.816 | 1.811 | 1.794 | 1.791 | Pass |
| 455154 |  | 2016-09-25 | 1.808 | 1.804 | 1.807 | 1.805 | Pass |
| 449449 |  | 2016-09-25 | 1.527 ! | 1.494 ! | 1.527 ! | 1.503 ! | Fail |
| 449450 |  | 2016-09-25 | 1.574 ! | 1.561 ! | 1.574 ! | 1.564 ! | Fail |
| 455489 |  | 2016-09-25 | 1.659 ! | 1.679 |  |  | Fail |
| 455494 |  | 2016-09-25 | 1.654 ! | 1.534 ! |  |  | Fail |
| 455495 |  | 2016-09-25 | 1.632 ! | 1.516 ! |  |  | Fail |
| 455496 |  | 2016-09-25 | 1.817 | 1.651 |  |  | Pass |
| 455497 |  | 2016-09-25 | 1.767 | 1.612 |  |  | Pass |
| 455498 |  | 2016-09-25 | 1.727 | 1.578 ! |  |  | Fail |
| 315412 |  | 2016-09-25 | 1.703 | 1.553 ! |  |  | Fail |
| 8947645 |  | 2016-09-25 | 1.66 ! | 1.524 ! |  |  | Fail |
| 321321 |  | 2016-09-25 | 1.709 | 1.562 ! |  |  | Fail |
| 131314 |  | 2016-09-25 | 1.662 ! | 1.529 ! |  |  | Fail |
| 45514 |  | 2016-09-25 | 1.633 ! | 1.51 ! |  |  | Fail |
| 31313 |  | 2016-09-25 | 1.76 | 1.609 |  |  | Pass |
| 131213 |  | 2016-09-25 | 1.726 | 1.578 ! |  |  | Fail |
| 113211 |  | 2016-09-25 | 1.695 ! | 1.553 ! |  |  | Fail |
| 21321 |  | 2016-09-25 | 1.696 ! | 1.553 ! |  |  | Fail |
| 2132113 |  | 2016-09-25 | 1.669 ! | 1.532 ! |  |  | Fail |
| 31314 |  | 2016-09-25 | 1.528 ! | 1.344 ! |  |  | Fail |
| 212131 |  | 2016-09-25 | 1.526 ! | 1.407 ! |  |  | Fail |
| 111 |  | 2016-09-25 | 1.525 ! | 1.403 ! |  |  | Fail |
| 112 |  | 2016-09-25 | 1.519 ! | 1.402 ! |  |  | Fail |
| 113 |  | 2016-09-25 | 1.516 ! | 1.402 ! |  |  | Fail |
| 114 |  | 2016-09-25 | 1.513 ! | 1.401 ! |  |  | Fail |
| 115 |  | 2016-09-25 | 1.507 ! | 1.398 ! |  |  | Fail |
| 116 |  | 2016-09-25 | 1.504 ! | 1.396 ! |  |  | Fail |
| 117 |  | 2016-09-25 | 1.5 ! | 1.394 ! |  |  | Fail |
| 118 |  | 2016-09-25 | 1.5 ! | 1.394 ! |  |  | Fail |
| 119 |  | 2016-09-25 | 1.499 ! | 1.393 ! |  |  | Fail |