**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14798A00  **Date:**2021-05-27

**Sample Name:** SAFT LM33600

**Chemistry:** Li/MnO₂

**Voltage Statistic Table**

All samples OCV CCV

**Maximum:** **3.211** **2.933**

**Minimum:** **3.179** **2.861**

**Median:** **3.199** **2.896**

**Mean (M):** **3.197** **2.895**

**Stander Deviation (SD):** **0.00894** **0.01878**

**Total Samples:** **38** **38**

**Total Passing Criterion:** **38** **38**

**Total Failing Criterion:** **0** **0**

**95%** **confidence Interval**  3.194 / 3.200 2.889 / 2.901

**Outlier Min/Max** 3.178 / 3.218 2.846 / 2.944

**Total Outlier:** 0 0

**OCV > or =** 3.000**V**

**CCV > or =** 2.000V **@** 1.0 Ohms for 5.0 Seconds.

**CUMULATIVE TABLE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **All Sample OCV** | | **All Sample CCV** | |
| Voltage Range | Samples | Voltage Range | Samples |
| 3.211-3.206 | 7 | 2.933-2.923 | 3 |
| 3.206-3.201 | 5 | 2.923-2.913 | 5 |
| 3.201-3.196 | 11 | 2.913-2.903 | 4 |
| 3.196-3.191 | 7 | 2.903-2.893 | 9 |
| 3.191-3.186 | 2 | 2.893-2.883 | 6 |
| 3.186-3.181 | 3 | 2.883-2.873 | 5 |
| 3.181-3.176 | 3 | 2.873-2.863 | 5 |
| 3.176-3.171 | 0 | 2.863-2.853 | 1 |