**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14798A00 **Raw Data** **Chemistry:** Li/MnO₂

**Sample Name:** SAFT LM33600 **Load:** 1.0Ω

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:** 5.0Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Screening  OCV | Screening  CCV |  |  | Inspection |
| 471045 |  | 07/15/2019 | 3.193 | 2.884 |  |  | OK |
| 471046 |  | 07/15/2019 | 3.210 | 2.917 |  |  | OK |
| 471047 |  | 07/15/2019 | 3.193 | 2.861 |  |  | OK |
| 471048 |  | 07/15/2019 | 3.203 | 2.896 |  |  | OK |
| 471049 |  | 07/15/2019 | 3.200 | 2.871 |  |  | OK |
| 471050 |  | 07/15/2019 | 3.197 | 2.892 |  |  | OK |
| 471051 |  | 07/15/2019 | 3.209 | 2.898 |  |  | OK |
| 471052 |  | 07/15/2019 | 3.182 | 2.871 |  |  | OK |
| 471053 |  | 07/15/2019 | 3.208 | 2.870 |  |  | OK |
| 471054 |  | 07/15/2019 | 3.197 | 2.886 |  |  | OK |
| 471055 |  | 07/15/2019 | 3.205 | 2.878 |  |  | OK |
| 471056 |  | 07/15/2019 | 3.207 | 2.864 |  |  | OK |
| 471057 |  | 07/15/2019 | 3.197 | 2.883 |  |  | OK |
| 471058 |  | 07/15/2019 | 3.199 | 2.895 |  |  | OK |
| 471059 |  | 07/15/2019 | 3.199 | 2.865 |  |  | OK |
| 471060 |  | 07/15/2019 | 3.194 | 2.885 |  |  | OK |
| 471061 |  | 07/15/2019 | 3.208 | 2.875 |  |  | OK |
| 471062 |  | 07/15/2019 | 3.200 | 2.898 |  |  | OK |
| 471063 |  | 07/15/2019 | 3.183 | 2.883 |  |  | OK |
| 471064 |  | 07/15/2019 | 3.193 | 2.897 |  |  | OK |
| 471065 |  | 07/15/2019 | 3.192 | 2.902 |  |  | OK |
| 471066 |  | 07/15/2019 | 3.200 | 2.909 |  |  | OK |
| 471067 |  | 07/15/2019 | 3.203 | 2.928 |  |  | OK |
| 471068 |  | 07/15/2019 | 3.181 | 2.887 |  |  | OK |
| 471069 |  | 07/15/2019 | 3.203 | 2.933 |  |  | OK |
| 471070 |  | 07/15/2019 | 3.184 | 2.895 |  |  | OK |
| 471071 |  | 07/15/2019 | 3.181 | 2.896 |  |  | OK |
| 471072 |  | 07/15/2019 | 3.210 | 2.889 |  |  | OK |
| 471073 |  | 07/15/2019 | 3.201 | 2.919 |  |  | OK |
| 471074 |  | 07/15/2019 | 3.200 | 2.917 |  |  | OK |
| 471075 |  | 07/15/2019 | 3.211 | 2.915 |  |  | OK |
| 471076 |  | 07/15/2019 | 3.201 | 2.928 |  |  | OK |
| 471077 |  | 07/15/2019 | 3.179 | 2.879 |  |  | OK |
| 471078 |  | 07/15/2019 | 3.194 | 2.906 |  |  | OK |
| 471079 |  | 07/15/2019 | 3.191 | 2.908 |  |  | OK |
| 471080 |  | 07/15/2019 | 3.194 | 2.904 |  |  | OK |
| 471081 |  | 07/15/2019 | 3.204 | 2.914 |  |  | OK |
| 471082 |  | 07/15/2019 | 3.188 | 2.902 |  |  | OK |

Key: ^ for Tab Tolerance Fail(T), ! for Criteria Fall(F), \* for outlier(OH for High)(OL for Low)