**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14798B00  **Date:**2021-07-09

**Sample Name:** SAFT LM33600

**Chemistry:** Li/MnO₂

**Voltage Statistic Table**

All samples OCV CCV

**Maximum:** **3.215** **2.917**

**Minimum:** **3.061** **2.829**

**Median:** **3.194** **2.891**

**Mean (M):** **3.190** **2.891**

**Stander Deviation (SD):** **0.02516** **0.01443**

**Total Samples:** **67** **67**

**Total Passing Criterion:** **67** **67**

**Total Failing Criterion:** **0** **0**

**95%** **confidence Interval**  3.184 / 3.196 2.887 / 2.894

**Outlier Min/Max** 3.173 / 3.215 2.867 / 2.917

**Total Outlier:** 3 2

**OCV > or =** 3.000**V**

**CCV > or =** 2.000V **@** 1.0 Ohms for 5.0 Seconds.

**CUMULATIVE TABLE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **All Sample OCV** | | **All Sample CCV** | |
| Voltage Range | Samples | Voltage Range | Samples |
| 3.215-3.199 | 17 | 2.917-2.907 | 4 |
| 3.199-3.183 | 47 | 2.907-2.897 | 14 |
| 3.183-3.167 | 0 | 2.897-2.887 | 26 |
| 3.167-3.151 | 0 | 2.887-2.877 | 18 |
| 3.151-3.135 | 0 | 2.877-2.867 | 3 |
| 3.135-3.119 | 1 | 2.867-2.857 | 0 |
| 3.119-3.103 | 0 | 2.857-2.847 | 0 |
| 3.103-3.087 | 0 | 2.847-2.837 | 0 |
| 3.087-3.071 | 0 | 2.837-2.827 | 2 |
| 3.071-3.055 | 2 |  |  |