**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14856-00 **Raw Data** **Chemistry:** Li/SOCl₂

**Sample Name:** UHE-ER34615-H **Load:** 184/400Ω

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:** 5/1Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Profile 1 OCV | Profile 1 CCV | Profile 2 OCV | Profile 2 CCV | Inspection |
| 465403 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.522 | 3.677 | 2.381 | OK |
| 465404 |  | 8/15/2020 | 3.675 | 3.324 \* | 3.675 | 2.869 | Outlier-Low |
| 465405 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.48 | 3.68 | 2.277 | OK |
| 465406 |  | 8/15/2020 | 3.675 | 3.436 | 3.68 | 2.239 | OK |
| 465407 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.527 | 3.678 | 2.435 | OK |
| 465408 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.533 | 3.678 | 2.55 | OK |
| 465409 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.503 | 3.677 | 2.423 | OK |
| 465410 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.372 \* | 3.636 \* | 2.843 | Outlier-Low |
| 465411 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.466 | 3.679 | 2.194 | OK |
| 465412 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.524 | 3.68 | 2.312 | OK |
| 465413 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.529 | 3.679 | 2.071 | OK |
| 465414 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.49 | 3.676 | 2.235 | OK |
| 465415 |  | 8/15/2020 | 3.681 | 3.492 | 3.681 | 2.203 | OK |
| 465416 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.517 | 3.68 | 2.2 | OK |
| 465417 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.523 | 3.677 | 2.544 | OK |
| 465418 |  | 8/15/2020 | 3.681 | 3.453 | 3.681 | 3.197 \* | Outlier-High |
| 465419 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.542 | 3.678 | 2.585 | OK |
| 465420 |  | 8/15/2020 | 3.681 | 3.494 | 3.681 | 2.195 | OK |
| 465421 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.396 | 3.68 | 2.297 | OK |
| 465422 |  | 8/15/2020 | 3.674 | 3.517 | 3.674 | 2.444 | OK |
| 465423 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.533 | 3.676 | 2.529 | OK |
| 465424 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.546 | 3.677 | 2.608 | OK |
| 465425 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.471 | 3.677 | 2.46 | OK |
| 465426 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.468 | 3.679 | 2.123 | OK |
| 465427 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.532 | 3.678 | 2.493 | OK |
| 465428 |  | 8/15/2020 | 3.676 | 3.572 | 3.676 | 2.362 | OK |
| 465429 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.529 | 3.68 | 2.513 | OK |
| 465430 |  | 8/15/2020 | 3.676 | 3.524 | 3.676 | 2.466 | OK |
| 465431 |  | 8/15/2020 | 3.681 | 3.454 | 3.681 | 2.752 | OK |
| 465432 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.359 \* | 3.68 | 2.635 | Outlier-Low |
| 465433 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.489 | 3.678 | 2.143 | OK |
| 465434 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.532 | 3.678 | 2.549 | OK |
| 465435 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.55 | 3.678 | 2.469 | OK |
| 465436 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.566 | 3.68 | 2.504 | OK |
| 465437 |  | 8/15/2020 | 3.676 | 3.581 | 3.679 | 2.517 | OK |
| 465438 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.524 | 3.679 | 2.567 | OK |
| 465439 |  | 8/15/2020 | 3.681 | 3.375 \* | 3.682 | 2.18 | Outlier-Low |
| 465440 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.393 | 3.679 | 2.773 | OK |
| 465441 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.493 | 3.678 | 2.518 | OK |
| 465442 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.543 | 3.678 | 2.258 | OK |
| 465443 |  | 8/15/2020 | 3.675 | 3.316 \* | 3.675 | 2.726 | Outlier-Low |
| 465444 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.536 | 3.678 | 2.376 | OK |
| 465445 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.523 | 3.678 | 2.398 | OK |
| 465446 |  | 8/15/2020 | 3.675 | 3.526 | 3.676 | 2.779 | OK |
| 465447 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.528 | 3.679 | 2.302 | OK |
| 465448 |  | 8/15/2020 | 3.675 | 3.33 \* | 3.675 | 2.762 | Outlier-Low |
| 465449 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.568 | 3.677 | 2.708 | OK |
| 465450 |  | 8/15/2020 | 3.681 | 3.463 | 3.682 | 2.771 | OK |
| 465451 |  | 8/15/2020 | 3.676 | 3.519 | 3.677 | 2.699 | OK |
| 465452 |  | 8/15/2020 | 3.671 \* | 3.164 \* | 3.671 \* | 2.651 | Outlier-Low |
| 465453 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.473 | 3.679 | 2.265 | OK |
| 465454 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.511 | 3.68 | 2.677 | OK |
| 465455 |  | 8/15/2020 | 3.676 | 3.544 | 3.676 | 2.688 | OK |
| 465456 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.489 | 3.677 | 2.333 | OK |
| 465457 |  | 8/15/2020 | 3.676 | 3.501 | 3.677 | 2.342 | OK |
| 465458 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.479 | 3.679 | 2.311 | OK |
| 465459 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.503 | 3.678 | 2.264 | OK |
| 465460 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.554 | 3.678 | 2.668 | OK |
| 465461 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.49 | 3.679 | 2.97 | OK |
| 465462 |  | 8/15/2020 | 3.667 \* | 3.57 | 3.679 | 2.463 | Outlier-Low |
| 465463 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.577 | 3.679 | 2.56 | OK |
| 465464 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.576 | 3.679 | 2.453 | OK |
| 465465 |  | 8/15/2020 | 3.682 | 3.542 | 3.682 | 2.169 | OK |
| 465466 |  | 8/15/2020 | 3.669 \* | 3.469 | 3.677 | 2.029 | Outlier-Low |
| 465467 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.459 | 3.68 | 2.8 | OK |
| 465468 |  | 8/15/2020 | 3.677 | 3.535 | 3.677 | 2.411 | OK |
| 465469 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.506 | 3.68 | 2.135 | OK |
| 465470 |  | 8/15/2020 | 3.68 | 3.493 | 3.67 \* | 2.87 | Outlier-Low |
| 465471 |  | 8/15/2020 | 3.679 | 3.464 | 3.678 | 2.247 | OK |
| 465472 |  | 8/15/2020 | 3.678 | 3.53 | 3.678 | 2.322 | OK |
| 465473 |  | 8/15/2020 | 3.676 | 3.535 | 3.676 | 2.57 | OK |
| 465474 |  | 8/15/2020 | 3.676 | 3.527 | 3.676 | 2.645 | OK |

Key: ^ for Tab Tolerance Fail(T), ! for Criteria Fall(F), \* for outlier(OH for High)(OL for Low)