**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14872B00 **Raw Data** **Chemistry:** Zn/MnO₂ (Alk)

**Sample Name:** Duracell MN1500 **Load:**  /3.3Ω

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:**  /5.0Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Pre-Tab OCV |  | Post-Tab OCV | Post-Tab CCV | Inspection |
| 468783 |  | 11/10/2020 | 1.636 \* |  | 1.632 ^ | 1.55 \* | OutlierH |
| 468784 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.64 | 1.5 \* | OutlierL |
| 468785 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.529 | OK |
| 468786 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.518 | OK |
| 468787 |  | 11/10/2020 | 1.635 \* |  | 1.634 \* | 1.522 | OutlierL |
| 468788 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.529 | OK |
| 468789 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.64 | 1.513 | OK |
| 468790 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.529 | OK |
| 468791 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.528 | OK |
| 468792 |  | 11/10/2020 | 1.631 \* |  | 1.63 \* | 1.519 | OutlierL |
| 468793 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.533 | OK |
| 468794 |  | 11/10/2020 | 1.639 |  | 1.638 | 1.524 | OK |
| 468795 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.524 | OK |
| 468796 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.51 | OK |
| 468797 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.639 | 1.528 | OK |
| 468798 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.639 | 1.532 | OK |
| 468799 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.526 | OK |
| 468800 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.639 | 1.52 | OK |
| 468801 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.64 | 1.516 | OK |
| 468802 |  | 11/10/2020 | 1.637 \* |  | 1.636 \* | 1.528 | OutlierL |
| 468803 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.641 | 1.519 | OK |
| 468804 |  | 11/10/2020 | 1.638 |  | 1.638 | 1.531 | OK |
| 468805 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.639 | 1.525 | OK |
| 468806 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.641 | 1.526 | OK |
| 468807 |  | 11/10/2020 | 1.639 |  | 1.64 | 1.528 | OK |
| 468808 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.641 | 1.529 | OK |
| 468809 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.641 | 1.517 | OK |
| 468810 |  | 11/10/2020 | 1.639 |  | 1.639 | 1.515 | OK |
| 468811 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.641 | 1.512 | OK |
| 468812 |  | 11/10/2020 | 1.638 |  | 1.639 | 1.529 | OK |
| 468813 |  | 11/10/2020 | 1.637 \* |  | 1.637 \* | 1.528 | OutlierL |
| 468814 |  | 11/10/2020 | 1.637 \* |  | 1.638 | 1.514 | OutlierL |
| 468815 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.64 | 1.528 | OK |
| 468816 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.641 | 1.53 | OK |
| 468817 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.64 | 1.521 | OK |
| 468818 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.641 | 1.531 | OK |
| 468819 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.641 | 1.531 | OK |
| 468820 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.64 | 1.533 | OK |
| 468821 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.64 | 1.526 | OK |
| 468822 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.639 | 1.524 | OK |
| 468823 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.64 | 1.523 | OK |
| 468824 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.639 | 1.533 | OK |
| 468825 |  | 11/10/2020 | 1.64 |  | 1.64 | 1.514 | OK |
| 468826 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.641 | 1.527 | OK |
| 468827 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.641 | 1.519 | OK |
| 468828 |  | 11/10/2020 | 1.641 |  | 1.641 | 1.515 | OK |