**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14891C00 **Raw Data** **Chemistry:** Li/MnO₂

**Sample Name:** Panasonic CR2032 **Load:** 0.002mV

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:** 5Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Screening  OCV | Screening  CCV |  |  | Inspection |
| 471259 |  | 2019-06-15 | 3.257 \* | 3.192 \* |  |  | OK |
| 471260 |  | 2019-06-15 | 3.252 | 3.223 |  |  | OK |
| 471261 |  | 2019-06-15 | 3.253 | 3.227 |  |  | OK |
| 471262 |  | 2019-06-15 | 3.244 \* | 3.222 |  |  | OK |
| 471263 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.225 |  |  | OK |
| 471264 |  | 2019-06-15 | 3.253 | 3.211 |  |  | OK |
| 471265 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.212 |  |  | OK |
| 471266 |  | 2019-06-15 | 3.252 | 3.225 |  |  | OK |
| 471267 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.225 |  |  | OK |
| 471268 |  | 2019-06-15 | 3.247 | 3.219 |  |  | OK |
| 471269 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.227 |  |  | OK |
| 471270 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.226 |  |  | OK |
| 471271 |  | 2019-06-15 | 3.242 \* | 3.215 |  |  | OK |
| 471272 |  | 2019-06-15 | 3.248 | 3.219 |  |  | OK |
| 471273 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.225 |  |  | OK |
| 471274 |  | 2019-06-15 | 3.254 | 3.209 |  |  | OK |
| 471275 |  | 2019-06-15 | 3.254 | 3.230 |  |  | OK |
| 471276 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.224 |  |  | OK |
| 471277 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.227 |  |  | OK |
| 471278 |  | 2019-06-15 | 3.244 \* | 3.218 |  |  | OK |
| 471279 |  | 2019-06-15 | 3.248 | 3.211 |  |  | OK |
| 471280 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.214 |  |  | OK |
| 471281 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.226 |  |  | OK |
| 471282 |  | 2019-06-15 | 3.245 | 3.223 |  |  | OK |
| 471283 |  | 2019-06-15 | 3.252 | 3.217 |  |  | OK |
| 471284 |  | 2019-06-15 | 3.248 | 3.223 |  |  | OK |
| 471285 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.228 |  |  | OK |
| 471286 |  | 2019-06-15 | 3.246 | 3.223 |  |  | OK |
| 471287 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.225 |  |  | OK |
| 471288 |  | 2019-06-15 | 3.248 | 3.224 |  |  | OK |
| 471289 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.226 |  |  | OK |
| 471290 |  | 2019-06-15 | 3.246 | 3.222 |  |  | OK |
| 471291 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.225 |  |  | OK |
| 471357 |  | 2019-06-15 | 3.248 | 3.222 |  |  | OK |

Key: ^ for Tab Tolerance Fail(T), ! for Criteria Fall(F), \* for outlier(OH for High)(OL for Low)