**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14891D00 **Raw Data** **Chemistry:** Li/MnO₂

**Sample Name:** Panasonic CR2032 **Load:** 100mV

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:** 3Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Screening  OCV | Screening  CCV |  |  | Inspection |
| 471260 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.183 |  |  | OK |
| 471261 |  | 2019-06-15 | 3.252 | 3.150 \* |  |  | OK |
| 471263 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.177 |  |  | OK |
| 471264 |  | 2019-06-15 | 3.246 | 3.174 |  |  | OK |
| 471265 |  | 2019-06-15 | 3.247 | 3.157 \* |  |  | OK |
| 471266 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.180 |  |  | OK |
| 471267 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.184 |  |  | OK |
| 471268 |  | 2019-06-15 | 3.247 | 3.176 |  |  | OK |
| 471269 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.181 |  |  | OK |
| 471270 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.185 |  |  | OK |
| 471272 |  | 2019-06-15 | 3.246 | 3.160 \* |  |  | OK |
| 471273 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.179 |  |  | OK |
| 471274 |  | 2019-06-15 | 3.253 | 3.187 |  |  | OK |
| 471275 |  | 2019-06-15 | 3.253 | 3.187 |  |  | OK |
| 471276 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.177 |  |  | OK |
| 471277 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.183 |  |  | OK |
| 471279 |  | 2019-06-15 | 3.248 | 3.182 |  |  | OK |
| 471280 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.185 |  |  | OK |
| 471281 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.183 |  |  | OK |
| 471282 |  | 2019-06-15 | 3.247 | 3.180 |  |  | OK |
| 471283 |  | 2019-06-15 | 3.245 | 3.177 |  |  | OK |
| 471284 |  | 2019-06-15 | 3.247 | 3.172 |  |  | OK |
| 471285 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.183 |  |  | OK |
| 471286 |  | 2019-06-15 | 3.246 | 3.178 |  |  | OK |
| 471287 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.180 |  |  | OK |
| 471288 |  | 2019-06-15 | 3.247 | 3.182 |  |  | OK |
| 471289 |  | 2019-06-15 | 3.250 | 3.163 \* |  |  | OK |
| 471290 |  | 2019-06-15 | 3.246 | 3.181 |  |  | OK |
| 471291 |  | 2019-06-15 | 3.249 | 3.183 |  |  | OK |
| 471357 |  | 2019-06-15 | 3.248 | 3.176 |  |  | OK |
| 471360 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.188 |  |  | OK |
| 471361 |  | 2019-06-15 | 3.253 | 3.189 |  |  | OK |
| 471362 |  | 2019-06-15 | 3.251 | 3.186 |  |  | OK |
| 471363 |  | 2019-06-15 | 3.245 | 3.185 |  |  | OK |
| 12345 |  | 2019-06-15 | 1.677 ! | 1.559 ! |  |  | OK |
| 123456 |  | 2019-06-15 | 1.779 ! | 1.751 ! |  |  | OK |

Key: ^ for Tab Tolerance Fail(T), ! for Criteria Fall(F), \* for outlier(OH for High)(OL for Low)