**SCREEING REPORT**

**Test Number:** 14665A01 **Raw Data** **Chemistry:** LiFePO4/C

**Sample Name:** A123 Systems ANR26650 **Load:** 25Ω

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:** 3Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Screening  OCV | Screening  CCV |  |  | Inspection |
| 455150 |  | 2015-01-15 | 1.751 | 1.728 |  |  | Pass |
| 455152 |  | 2015-01-15 | 1.744 | 1.719 |  |  | Pass |
| 455151 |  | 2015-01-15 | 1.737 | 1.713 |  |  | Pass |
| 449459 |  | 2015-01-15 | 1.812 | 1.783 |  |  | Pass |
| 449458 |  | 2015-01-15 | 1.809 | 1.778 |  |  | Pass |
| 449457 |  | 2015-01-15 | 1.803 | 1.774 |  |  | Pass |
| 449456 |  | 2015-01-15 | 1.8 | 1.771 |  |  | Pass |
| 449455 |  | 2015-01-15 | 1.796 | 1.767 |  |  | Pass |
| 449454 |  | 2015-01-15 | 1.792 | 1.763 |  |  | Pass |