**SCREEING REPORT**

**Test Number:** 14681B01 **Raw Data** **Chemistry:** Li-Ion (Polymer)

**Sample Name:** VDL VDL6062100 **200/250**~p2Ω

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:** 4/5Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Profile 1 OCV | Profile 1 CCV | Profile 2 OCV | Profile 2 CCV | Inspection |
| 455150 |  | 2018-03-05 | 1.809 | 1.805 | 1.809 | 1.806 | Pass |
| 455154 |  | 2018-03-05 | 1.809 | 1.806 | 1.812 | 1.808 | Pass |
| 455153 |  | 2018-03-05 | 1.818 | 1.813 | 1.812 | 1.809 | Pass |
| 455152 |  | 2018-03-05 | 1.813 | 1.809 | 1.817 | 1.813 | Pass |
| 455151 |  | 2018-03-05 | 1.812 | 1.808 | 1.802 | 1.799 | Outlier |